APP（APAO）改性沥青防水卷材选用介绍

APP（APAO）改性沥青防水卷材的选用要点

1）Ⅰ型的聚酯毡胎或玻纤毡胎APP（APAO）改性沥青防水卷材，具有耐热度较高和耐腐蚀、耐霉变等性能，但低温柔度较差。适用于非寒冷地区作一般建筑工程的屋面防水层。其它要求与Ⅰ型SBS卷材的内容相同。

2）Ⅱ型的聚酯毡胎APP（APAO）改性沥青防水卷材，具有拉力高、延伸率大、耐热度好，耐腐蚀、耐霉变和耐候性能优良，低温柔度较好，以及对基层伸缩或开裂变形的适应性较强等特点。适用于一般和较寒冷或较炎热地区且防水等级为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的屋面、地下或道桥工程作防水层。其它要求与Ⅱ型聚酯胎SBS改性沥青防水卷材的内容相同。

3）Ⅱ型的玻纤毡胎APP（APAO）改性沥青防水卷材，具有拉力较高，尺寸稳定性和耐热度好，耐腐蚀、耐霉变、低温柔度较好和耐候性优良等特点，但无延伸率。适用于一般和较寒冷地区且结构稳定的一般工程作屋面或地下工程的防水层。其它要求与Ⅱ型SBS卷材的内容相同。